ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

«ПОЛУЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ МЕТОДОМ ЛИТЬЯ ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ»

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Настоящий профессиональный стандарт разработан на вид трудовой деятельности «Получение изделий методом литья из цветных металлов и сплавов».

Настоящий профессиональный стандарт разработан рабочей группой при секторальном совете квалификаций при Министерстве промышленности Республики Беларусь

- Настоящий профессиональный стандарт может применяться в организациях, осуществляющих следующие виды экономической деятельности (далее – ВЭД):

| Код секции (подсекции) | Код раздела | Код группы | Код и наименование класса (подкласса) ВЭД |
| --- | --- | --- | --- |
| СH | 2453 | 24530 | Литье легких металлов |
|  | 2454 | 24540 | Литье прочих цветных металлов |

3.Настоящий профессиональный стандарт распространяется на занятия, входящие в следующие классификационные группы занятий:

| Код начальной группы занятий | Наименование начальной группы занятий |
| --- | --- |
| 8121 | Рабочие, обслуживающие металлоплавильные установки и установки по термической обработке металла |

ГЛАВА 2

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДА ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4. Цель вида трудовой деятельности «Получение изделий методом литья из цветных металлов и сплавов» – изготовление слитков, полуфабрикатов заданной формы из цветных металлов и сплавов в разовые (песчаные) и многоразовые (металлические) формы.

Данный вид деятельности предполагает изготовление слитков, полуфабрикатов, отливок заданной формы из цветных металлов и сплавов в разовые (песчаные) и многоразовые (металлические) формы.

В качестве сырья при изготовлении отливок используют различные цветные металлы и сплавы.

ГЛАВА 3

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ И ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ:

| Код | Наименование профессии рабочего, диапазон разрядов (наименование должности служащего) | Уровень квалификации |
| --- | --- | --- |
| 8121-072 | Литейщик металлов и сплавов (3 разряд) | 2 |
| 8121-072 | Литейщик металлов и сплавов (4-6 разряд) | 3 |
| 8121-074 | Литейщик на машинах для литья под давлением (2 разряд) | 2 |
| 8121-074 | Литейщик на машинах для литья под давлением (3-5 разряд) | 3 |
| 8121-076 | Литейщик цветных металлов (3 разряд) | 2 |
| 8121-076 | Литейщик цветных металлов (4-5 разряд) | 3 |

ГЛАВА 4

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОБЩЕННЫХ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ, ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ, ВЫДЕЛЕННЫХ В ДАННОМ ВИДЕ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

| Обобщенные трудовые функции (ОТФ) | Трудовые функции (ТФ) | Уровень квалификации |
| --- | --- | --- |
| Код | Наименование | Код | Наименование |  |
| 01 | Подготовка к работе | 01.01 | Подготавливает оборудование, инструмент, оснастку | 2 |
|  |  | 01.02 | Подготавливает шихтовые материалы | 2 |
| 02 | Изготовление простых и средней сложности изделий из цветных металлов методом литья под давлением, в кокиль или форму, непрерывным и полунепрерывным литьем | 02.01 | Изготавливает мелкие простые и средней сложности изделия из цветных металлов и сплавов на машинах литья под давлением | 2 |
|  |  | 02.02 | Изготавливает методом литья простые и средней сложности изделия из цветных металлов и сплавов в кокиль или форму | 2 |
|  |  | 02.03 | Участвует в ведении процессов полунепрерывного и непрерывного литья вайербарсов, слитков, чушек различного профиля и размеров | 2 |
| 03 | Изготовление сложных изделий из цветных металлов методом литья под давлением, в кокиль или форму, непрерывным и полунепрерывным литьем | 03.01 | Изготавливает сложные изделия методом литья с криволинейными и пересекающимися поверхностями из цветных металлов и сплавов в кокиль или форму | 3 |
|  |  | 03.02 | Изготавливает крупные и сложные изделия с криволинейными пересекающимися поверхностями и отъемными частями из цветных металлов и сплавов на машинах литья под давлением различной конструкции | 3 |
|  |  | 03.03 | Выполняет процессы полунепрерывного и непрерывного литья вайербарсов, слитков, чушек различного профиля и размеров из цветных металлов и сплавов под руководством литейщика более высокой квалификации | 3 |
| 04 | Изготовление изделий различными способами литья в песчаные, оболочковые формы, по выплавляемым моделям, методом выжигания, тонкостенных и металлоемких изделий, методом полунепрерывного и непрерывного литья | 04.01 | Изготавливает изделия различными способами литья в песчаные, оболочковые формы, по выплавляемым моделям, методом выжигания из цветных металлов и сплавов | 3 |
|  |  | 04.02 | Изготавливает тонкостенные и металлоемкие изделия сложной конфигурации, с внутренними ребристыми полостями и отъемными частями из цветных металлов и сплавов на машинах литья под давлением различной конструкции | 3 |
|  |  | 04.03 | Выполняет процессы полунепрерывного и непрерывного литья вайербарсов, слитков, чушек различного профиля и размеров | 3 |
| 05 | Изготовление изделий больших габаритов сложной конфигурации из цветных металлов и сплавов различными способами литья в песчаные, оболочковые, металлические и комбинированные формы | 05.01 | Изготавливает способом литья изделия больших габаритов сложной конфигурации из цветных металлов и сплавов с полируемыми поверхностями и изделий, идущих под декоративное покрытие | 3 |
|  |  | 05.02 | Изготавливает изделия различными способами литья в песчаные, оболочковые, металлические и комбинированные формы | 3 |

ГЛАВА 5

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОБЩЕННЫХ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ

5. Обобщенные трудовые функции:

5.1 Обобщенная трудовая функция

01 «Подготовка к работе»

| Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению работника | 1) Профессиональная подготовка / переподготовка рабочих (служащих) 2) Повышение квалификации рабочих (служащих) 3) Профессионально-техническое образование по соответствующей специальности |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы |  |

5.1.1 Трудовая функция

01.01 «Подготавливает оборудование, инструмент, оснастку»

| Требования к образованию и обучению работника | 1) Профессиональная подготовка / переподготовка рабочих (служащих) 2) Повышение квалификации рабочих (служащих) 3) Профессионально-техническое образование по соответствующей специальности |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы |  |

| Трудовые действия (далее - ТД) | ТД_1. Подготавливает рабочее место к выполнению работ ТД_2. Выполняет сборку и подготовку под заливку кокилей ТД_3. Выполняет чистку и обмазку рабочих поверхностей кокилей ТД_4. Выполняет подготовку инструмента, оргоснастки, подготовку и установку желобов для литья ТД_5. Участвует в установке и наладке пресс-форм ТД_6. Выполняет очистку, разогрев, смазку и смену рабочих частей формы |
| --- | --- |
| Требования к знаниям | Устройство и принцип работы обслуживаемого оборудования; виды смазок для пресс-форм, форм, изложниц, правила и способы их применения; правила сборки и подготовки под заливку кокилей; методы чистки и обмазки рабочих поверхностей кокилей; методы подготовки инструмента, оснастки, подготовки и установки желобов для литья; назначение и правила применения пресс-форм; способы установки и наладки пресс-форм; способы очистки, разогрева, смазки и смены рабочих частей формы; правила и методы выполнения стропальных работ; типовые схемы строповки; нормативные правовые акты, технические нормативные правовые акты, локальные правовые акты по выполнению работ связанные с заливкой металлов и сплавов; требования по охране труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности, электробезопасности; правила чтения конструкторской, технологической документации |
| Требования к умениям | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности; использовать смазки для пресс-форм, форм, изложниц и правильно их наносить; собирать и подготавливать под заливку кокили; чистить и обмазывать рабочие части кокилей; подготавливать инструмент, оснастку, подготавливать и устанавливать желоба для литья; участвовать в установке и наладке пресс-форм; очищать, разогревать, смазывать и менять рабочие части формы; управлять подъемно-транспортными механизмами; применять средства индивидуальной и коллективной защиты; применять безопасные приемы и методы работы; читать конструкторскую, технологическую документацию |
| Специальные условия допуска к работе | – |
| Другие характеристики | – |

5.1.2 Трудовая функция

01.02 «Подготавливает шихтовые материалы»

| Требования к образованию и обучению работника | 1) Профессиональная подготовка / переподготовка рабочих (служащих) 2) Повышение квалификации рабочих (служащих) 3) Профессионально-техническое образование по соответствующей специальности |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы |  |

| ТД | ТД_1. Принимает шихтовые материалы ТД_2. Взвешивает шихтовые материалы и загружает в плавильные печи ТД_3. Наблюдает и обеспечивает нормальный ход плавки, устраняет неполадки обслуживаемого оборудования ТД_4. Рафинирует металлы под руководством литейщика более высокой квалификации ТД_5. Снимает шлак с поверхности металла |
| --- | --- |
| Требования к знаниям | Правила приемки шихтовых материалов; процесс взвешивания шихтовых материалов и загрузки их в плавильную печь; способы контроля процесса плавки и устранения неполадок обслуживаемого оборудования; состав шихтовых материалов и порядок загрузки шихты в плавильные печи; литейные свойства разливаемых материалов и сплавов; порядок рафинирования металла; правила съема шлака с поверхности металла; температуры плавления и литейные свойства разливаемых металлов и сплавов; виды литья и требования, предъявляемые к отливкам; нормативные правовые акты, технические нормативные правовые акты, локальные правовые акты по выполнению работ связанные с заливкой металлов и сплавов; правила и методы выполнения стропальных работ; типовые схемы строповки; требования по охране труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности, электробезопасности; чтения документации; правила чтения, конструкторской технологической документации; |
| Требования к умениям | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности; производить приемку шихтовых материалов; производить взвешивание шихтовых материалов и загрузку их в плавильную печь; контролировать ход плавки, устранять неполадки обслуживаемого оборудования; производить рафинирование металла; безопасно производить снятие шлака с поверхности металла; управлять подъемно-транспортными механизмами; применять средства индивидуальной и коллективной защиты; применять безопасные приемы и методы работы; читать конструкторскую, технологическую документацию |
| Специальные условия допуска к работе | – |
| Другие характеристики | – |

5. Обобщенные трудовые функции:

5.2 Обобщенная трудовая функция

02 «Изготовление простых и средней сложности изделий из цветных металлов методом литья под давлением, в кокиль или форму, непрерывным и полунепрерывным литьем»

| Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению работника | 1) Профессиональная подготовка / переподготовка рабочих (служащих) 2) Повышение квалификации рабочих (служащих) 3) Профессионально-техническое образование по соответствующей специальности |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы |  |

5.2.1 Трудовая функция

02.01 «Изготавливает мелкие простые и средней сложности изделия из цветных металлов и сплавов на машинах литья под давлением»

| Требования к образованию и обучению работника | 1) Профессиональная подготовка / переподготовка рабочих (служащих) 2) Повышение квалификации рабочих (служащих) 3) Профессионально-техническое образование по соответствующей специальности |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы |  |

| ТД | ТД_1. Подготавливает рабочее место к изготовлению изделий из цветных металлов и сплавов на машинах литья под давлением ТД_2. Разогревает пресс-форму до установленного температурного режима ТД_3. Производит заливку сплава ТД_4. Заливает пробы металла для проведения анализа ТД_5. Извлекает отливку из пресс-формы ТД_6. Смазывает рабочую часть пресс-формы ТД_7. Производит отделение литниковой системы от отливок ТД_8. Производит погрузку, разгрузку и транспортировку отливок и отходов литейного производства |
| --- | --- |
| Требования к знаниям | Принцип работы обслуживаемых однотипных машин для литья под давлением; назначение и правила применения пресс-форм, обращения с ними и их температуру перед заливкой; назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов; литейные свойства разливаемых металлов и сплавов; виды смазок для пресс-форм и способы их применения; требования, предъявляемые к отливкам; методы безопасного отделения литниковой системы от отливки; устройство кранов; правила и методы выполнения стропальных работ; схемы строповки грузов; виды брака литья и способы его предотвращения; процесс заливки и отбора проб для проведения анализа состава и качества металла; нормативные правовые акты, технические нормативные правовые акты, локальные правовые акты по выполнению работ связанные с заливкой металлов и сплавов; требования по охране труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности, электробезопасности; правила чтения конструкторской, технологической документации |
| Требования к умениям | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности; разогревать пресс-форму до установленного температурного режима; безопасно производить заливку сплава; безопасно извлекать отливку из пресс-формы. использовать контрольно-измерительные инструменты и приспособления для контроля температуры; применять смазки для пресс-форм; безопасно отделять литниковую систему от отливок; смазывать рабочую часть пресс-формы; управлять подъемно-транспортными механизмами; применять средства индивидуальной и коллективной защиты; применять безопасные приемы и методы работы; читать конструкторскую, технологическую документацию |
| Специальные условия допуска к работе | – |
| Другие характеристики | – |

5.2.2 Трудовая функция

02.02 «Изготавливает методом литья простые и средней сложности изделия из цветных металлов и сплавов в кокиль или форму»

| Требования к образованию и обучению работника | 1) Профессиональная подготовка / переподготовка рабочих (служащих) 2) Повышение квалификации рабочих (служащих) 3) Профессионально-техническое образование |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы |  |

| ТД | ТД_1. Подготавливает рабочее место к изготовлению методом литья изделий из цветных металлов и сплавов в кокиль или форму ТД_2. Собирает и готовит под заливку кокиль. ТД_3. Чистит и обмазывает рабочую поверхность кокиля ТД_4. Производит заливку сплава ТД_5. Заливает пробы металла для проведения анализа ТД_6. Извлекает отливку из кокиля или формы ТД_7. Производит отделение литниковой системы от отливок ТД_8. Производит погрузку, разгрузку и транспортировку отливок и отходов литейного производства |
| --- | --- |
| Требования к знаниям | Принцип работы обслуживаемого оборудования; сорта и температуру плавления металла и сплавов; основные виды литья; правила заливки форм и кокилей; температуру заливаемого металла; литейные свойства разливаемых металлов и сплавов; расположение литников и выпоров; припуски на усадку и механическую обработку; методы безопасного отделения литниковой системы от отливки; требования, предъявляемые к готовым отливкам; устройство кранов; правила и методы выполнения стропальных работ; схемы строповки грузов; виды брака литья и способы его предотвращения; процесс заливки и отбора проб для проведения анализа состава и качества металла; нормативные правовые акты, технические нормативные правовые акты, локальные правовые акты по выполнению работ связанные с заливкой металлов и сплавов; требования по охране труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности, электробезопасности; правила чтения конструкторской, технологической документации |
| Требования к умениям | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности; безопасно производить заливку сплава; безопасно извлекать отливку из формы или кокиля; использовать контрольно-измерительные инструменты и приспособления для контроля температуры; собирать и готовить под заливку кокиль; чистить и обмазывать рабочие поверхности кокиля; производить заливку сплава; извлекать отливку из формы или кокиля; безопасно отделять литниковую систему от отливок; управлять подъемно-транспортными механизмами; применять средства индивидуальной и коллективной защиты; применять безопасные приемы и методы работы; читать конструкторскую, технологическую документацию |
| Специальные условия допуска к работе | – |
| Другие характеристики | – |

5.2.3 Трудовая функция

02.03 «Участвует в ведении процессов полунепрерывного и непрерывного литья вайербарсов, слитков, чушек различного профиля и размеров»

| Требования к образованию и обучению работника | 1) Профессиональная подготовка / переподготовка рабочих (служащих) 2) Повышение квалификации рабочих (служащих) 3) Профессионально-техническое образование |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы |  |

| ТД | ТД_1. Подготавливает рабочее место к ведению процессов полунепрерывного и непрерывного литья ТД_2. Снимает шлак с поверхности металла ТД_3. Вынимает слитки из колодцев литейных машин, обрубает, транспортирует и распиливает их по заданным размерам ТД_4. Разбраковывает, пакетирует, маркирует чушки, слитки, складирует в штабеля ТД_5. Разбивает чушки в прессе ТД_6. Управляет подъемно транспортным оборудованием |
| --- | --- |
| Требования к знаниям | Устройство и принцип работы обслуживаемого оборудования, правила его обслуживания; правила транспортировки и распиловки продукции; основные свойства металлов, применяемых при литье; условную сигнализацию; требования, предъявляемые к качеству выпускаемой продукции; способы съема шлака с поверхности металла; способы выемки слитков из колодцев литейных машин, их обрубки, транспортировки и распиливания их по заданным размерам; методы разбивки чушек в прессе; методы управления подъемно транспортным оборудованием; нормативные правовые акты, технические нормативные правовые акты, локальные правовые акты по выполнению работ связанные с заливкой металлов и сплавов; требования по охране труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности, электробезопасности; правила чтения конструкторской, технологической документации |
| Требования к умениям | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности; руководить процессами полунепрерывного и непрерывного литья вайербарсов, слитков, чушек различного профиля и размеров, непрерывного одно- и многониточного литья, проволочных заготовок и прокатки их на прокатном стане при совмещенном процессе литья и прокатки; снимать шлак с поверхности металла; вынимать слитки из колодцев литейных машин, обрубать, транспортировать и распиливать их по заданным размерам; разбраковывать, пакетировать, маркировать чушки, слитки, складировать их в штабеля; разбивать чушки в прессе; управлять подъемно транспортным оборудованием и механизмами; применять средства индивидуальной и коллективной защиты; применять безопасные приемы и методы работы; читать конструкторскую, технологическую документацию |
| Специальные условия допуска к работе | – |
| Другие характеристики | – |

5. Обобщенные трудовые функции:

5.3 Обобщенная трудовая функция

03 «Изготовление сложных изделий из цветных металлов методом литья под давлением, в кокиль или форму, непрерывным и полунепрерывным литьем»

| Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению работника | 1) Профессиональная подготовка / переподготовка рабочих (служащих) 2) Повышение квалификации рабочих (служащих) 3) Профессионально-техническое образование |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы |  |

5.3.1 Трудовая функция

03.01 «Изготавливает сложные изделия методом литья с криволинейными и пересекающимися поверхностями из цветных металлов и сплавов в кокиль или форму»

| Требования к образованию и обучению работника | 1) Профессиональная подготовка / переподготовка рабочих (служащих) 2) Повышение квалификации рабочих (служащих) 3) Профессионально-техническое образование |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы |  |

| ТД | ТД_1. Заливает сложные изделия методом литья с криволинейными и пересекающимися поверхностями в кокиль или форму ТД_2. Выполняет мелкий ремонт печей и форсунок ТД_3. Собирает и готовит под заливку кокили для изготовления изделий с криволинейными и пересекающимися поверхностями из цветных металлов и сплавов ТД_4. Извлекает отливку с криволинейными и пересекающимися поверхностями из кокиля или формы |
| --- | --- |
| Требования к знаниям | Устройство и принцип работы плавильных печей, форсунок и кокилей; влияние состава шихты на свойства и качество металла; правила заливки форм и кокилей для получения изделий с криволинейными и пересекающимися поверхностями из цветных металлов и сплавов; правила сборки и подготовки под заливку кокилей для изготовления изделий с криволинейными и пересекающимися поверхностями; требования по охране труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности |
| Требования к умениям | Заливать сложные изделия методом литья с криволинейными и пересекающимися поверхностями в кокиль или форму из цветных металлов и сплавов; выполнять мелкий ремонт печей и форсунок; собирать и готовить под заливку кокили для изготовления изделий с криволинейными и пересекающимися поверхностями; извлекать отливку с криволинейными и пересекающимися поверхностями из кокиля или формы; выполнять мелкий ремонт печей и форсунок; применять безопасные приемы и методы работы |
| Специальные условия допуска к работе | Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с подъемными механизмами (машинами) по соответствующим видам деятельности, выданное в установленном эксплуатирующей организации порядке; наличие II группы по электробезопасности; |
| Другие характеристики | – |

5.3.2 Трудовая функция

03.02 «Изготавливает крупные и сложные изделия с криволинейными пересекающимися поверхностями и отъемными частями из цветных металлов и сплавов на машинах литья под давлением различной конструкции»

| Требования к образованию и обучению работника | 1) Профессиональная подготовка / переподготовка рабочих (служащих) 2) Повышение квалификации рабочих (служащих) 3) Профессионально-техническое образование |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы |  |

| ТД | ТД_1. Отливает крупные и сложные изделия с криволинейными пересекающимися поверхностями и отъемными частями из цветных металлов и сплавов на машинах для литья под давлением различной конструкции ТД_2. Проводит рафинирование цветных металлов и сплавов ТД_3. Определяет температуру жидкого металла ТД_4. Извлекает изделия с криволинейными пересекающимися поверхностями из пресс-формы ТД_5. Прогревает пресс-форму с соблюдением установленного температурного режима ТД_6. Производит отделение литниковой системы от изделий с криволинейными пересекающимися поверхностями |
| --- | --- |
| Требования к знаниям | Устройство обслуживаемых машин для литья под давлением; конструктивные особенности пресс-форм; устройство контрольно- измерительных приборов; методы регулирования давления и скорости прессующего поршня на машинах для литья под давлением; температуры цветных металлов и сплавов при заливке на машинах для литья под давлением; методы измерения температуры жидкого металла; способы повышения производительности машин и улучшения качества отливок путем регулирования давления и изменения скорости прессующего поршня; методы проведения рафинирования цветных металлов и сплавов; методы безопасного отделения литниковой системы от отливки с криволинейными пересекающимися поверхностями; методику прогрева пресс-форм с соблюдением установленного температурного режима требования по охране труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности |
| Требования к умениям | Отливать крупные и сложные изделия с криволинейными пересекающимися поверхностями и отъемными частями из цветных металлов и сплавов на машинах для литья под давлением различной конструкции; проводить рафинирование цветных металлов и сплавов; определять температуру жидкого металла; извлекать изделия с криволинейными пересекающимися поверхностями из пресс-формы; прогревать пресс-форму с соблюдением установленного температурного режима; производить отделение литниковой системы от изделий с криволинейными пересекающимися поверхностями; регулировать давление и скорость прессующего поршня на машинах для литья под давлением; применять безопасные приемы и методы работы |
| Специальные условия допуска к работе | Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с подъемными механизмами (машинами) по соответствующим видам деятельности, выданное в установленном эксплуатирующей организации порядке; наличие II группы по электробезопасности |
| Другие характеристики | – |

5.3.3 Трудовая функция

03.03 «Выполняет процессы полунепрерывного и непрерывного литья вайербарсов, слитков, чушек различного профиля и размеров из цветных металлов и сплавов под руководством литейщика более высокой квалификации»

| Требования к образованию и обучению работника | 1) Профессиональная подготовка / переподготовка рабочих (служащих) 2) Повышение квалификации рабочих (служащих) 3) Профессионально-техническое образование |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы |  |

| ТД | ТД_1. Выполняет процессы полунепрерывного и непрерывного литья вайербарсов, слитков, чушек различного профиля и размеров из цветных металлов и сплавов под руководством литейщика более высокой квалификации ТД_2. Управляет электропечью (миксером), литейной установкой (машиной), прокатным станом, опрокидывателем ковшей и другим оборудованием ТД_3. Выполняет загрузку в печь или миксер твердый и заливает жидкий металл, загружает легирующие добавки ТД_4. Перемешивает металл ТД_5. Контролирует температуру и уровень металла в печи, миксере, чаше, кристаллизаторе, нагрев спиралей, равномерность поступления металла в изложницы, кристаллизатор ТД_6. Наблюдает за укладкой слитков и чушек слитко- и чушкоукладчиками |
| --- | --- |
| Требования к знаниям | Устройство и электрические схемы печей, миксеров, прокатных станов и другого обслуживаемого оборудования; системы водоснабжения и смазки; условия литья и прокатки; правила подготовки и эксплуатации кристаллизаторов, чаш, желобов, футеровки литейного инструмента; правила пользования контрольно-измерительными приборами; параметры технологического процесса; физико-химические, механические и технологические свойства применяемых алюминиевых металлов и сплавов; способы предупреждения и устранения брака продукции; температуру заливки и устройство приборов ее измерения; требования по охране труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности |
| Требования к умениям | Вести процессы полунепрерывного и непрерывного литья вайербарсов, слитков, чушек различного профиля и размеров из цветных металлов и сплавов под руководством литейщика более высокой квалификации; управлять электропечью (миксером), литейной установкой (машиной), прокатным станом, опрокидывателем ковшей и другим оборудованием; загружать в печь или миксер твердый и заливать жидкий металла, загружать легирующие добавки; перемешивать металл; контролировать температуру и уровень металла в печи, миксере, чаше, кристаллизаторе, нагревом спиралей, равномерностью поступления металла в изложницы, кристаллизатор; контролировать укладку слитков и чушек слитко- и чушкоукладчиками; контролировать параметры технологического процесса; применять безопасные приемы и методы работы |
| Специальные условия допуска к работе | Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с подъемными механизмами (машинами) по соответствующим видам деятельности, выданное в установленном эксплуатирующей организации порядке; наличие II группы по электробезопасности |
| Другие характеристики | – |

5.4 Обобщенная трудовая функция

04 «Изготовление изделий различными способами литья в песчаные, оболочковые формы, по выплавляемым моделям, методом выжигания, тонкостенных и металлоемких изделий, ведение процессов полунепрерывного и непрерывного литья»

| Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению работника | 1) Профессиональная подготовка / переподготовка рабочих (служащих) 2) Повышение квалификации рабочих (служащих) 3) Профессионально-техническое образование |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы |  |

5.4.1 Трудовая функция

04.01 «Изготавливает изделия различными способами литья в песчаные, оболочковые формы, по выплавляемым моделям, методом выжигания из цветных металлов и сплавов»

| Требования к образованию и обучению работника | 1) Профессиональная подготовка / переподготовка рабочих (служащих) 2) Повышение квалификации рабочих (служащих) 3) Профессионально-техническое образование |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы |  |

| ТД | ТД_1. Изготавливает изделия различными способами литья в песчаные, оболочковые формы, по выплавляемым моделям, методом выжигания из цветных металлов и сплавов ТД_2. Измеряет температуру жидких металлов и сплавов с помощью приборов |
| --- | --- |
| Требования к знаниям | Способы и правила плавки цветных металлов и сплавов и заливки их в формы и кокили; кинематические схемы литейно-выжимных машин; температуру заливки и устройство приборов для ее измерения; составы смесей, применяемых для литья в песчаные и оболочковые формы и по выплавляемым моделям; правила приготовления смесей, применяемых для литья в песчаные и оболочковые формы, и по выплавляемым моделям; способы измерения температуры жидких металлов и сплавов с помощью приборов требования по охране труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности |
| Требования к умениям | Изготавливать изделия различными способами литья в песчаные, оболочковые формы, по выплавляемым моделям, методом выжигания из цветных металлов и сплавов; измерять температуру жидких металлов и сплавов с помощью приборов; применять кинематические схемы литейно-выжимных машин; применять безопасные приемы и методы работы |
| Специальные условия допуска к работе | Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с подъемными механизмами (машинами) по соответствующим видам деятельности, выданное в установленном эксплуатирующей организации порядке; наличие II группы по электробезопасности |
| Другие характеристики | – |

5.4.2 Трудовая функция

04.02 «Изготавливает тонкостенные и металлоемкие изделия сложной конфигурации, с внутренними ребристыми полостями и отъемными частями из цветных металлов и сплавов на машинах литья под давлением различной конструкции»

| Требования к образованию и обучению работника | 1) Профессиональная подготовка / переподготовка рабочих (служащих) 2) Повышение квалификации рабочих (служащих) 3) Профессионально-техническое образование |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы |  |

| ТД | ТД_1. Выполняет изготовление тонкостенных и металлоемких изделий сложной конфигурации, с внутренними ребристыми полостями и отъемными частями из цветных металлов и сплавов на машинах литья под давлением различной конструкции ТД_2. Контролирует температуру жидкого металла ТД_3. Контролирует температуру пресс-форм ТД_4. Контролирует качество изготавливаемых изделий |
| --- | --- |
| Требования к знаниям | Устройство машин различных типов для литья под давлением; устройство и принцип работы плавильных печей; влияние состава шихты на свойства и качество металла; способы повышения производительности машин литья под давлением и улучшения качества изделий путем регулирования давления и изменения скорости прессующего поршня; требования, предъявляемые к качеству выпускаемой продукции; требования по охране труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности |
| Требования к умениям | Изготавливать тонкостенные и металлоемкие изделия сложной конфигурации, с внутренними ребристыми полостями и отъемными частями из цветных металлов и сплавов на машинах литья под давлением различной конструкции; применять требования, предъявляемые к качеству выпускаемой продукции; применять безопасные приемы и методы работы |
| Специальные условия допуска к работе | Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с подъемными механизмами (машинами) по соответствующим видам деятельности, выданное в установленном эксплуатирующей организации порядке; наличие II группы по электробезопасности |
| Другие характеристики | – |

5.4.3 Трудовая функция

04.03 «Выполняет процессы полунепрерывного и непрерывного литья вайербарсов, слитков, чушек различного профиля и размеров»

| Требования к образованию и обучению работника | 1) Профессиональная подготовка / переподготовка рабочих (служащих) 2) Повышение квалификации рабочих (служащих) 3) Профессионально-техническое образование |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы |  |

| ТД | ТД_1. Выполняет процессы полунепрерывного и непрерывного литья вайербарсов, слитков, чушек различного профиля и размеров, непрерывного одно- и многониточного литья, проволочных заготовок и прокатки их на прокатном стане при совмещенном процессе литья и прокатки ТД_2. Регулирует и корректирует ход технологического процесса ТД_3. Выполняет подготовку металла для литья ТД_4. Записывает показатели работы оборудования ТД_5. Определяет качество готовой продукции |
| --- | --- |
| Требования к знаниям | Конструктивные особенности печей, миксеров, прокатных станов, кристаллизаторов, литейных установок (машин) и другого оборудования; причины появления и методы устранения неисправностей в работе оборудования; правила эксплуатации приборов автоматического регулирования процессов; способы установки кристаллизатора при многониточном непрерывном литье проволочной заготовки; основы металлургии. требования по охране труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности требования по промышленной безопасности |
| Требования к умениям | Вести процесс полунепрерывного и непрерывного литья вайербарсов, слитков, чушек различного профиля и размеров, непрерывного одно- и многониточного литья, проволочных заготовок и прокатки их на прокатном стане при совмещенном процессе литья и прокатки; регулировать и корректировать ход технологического процесса; готовить металл для литья; записывать показатели работы оборудования; определять качество готовой продукции; применять безопасные приемы и методы работы |
| Специальные условия допуска к работе | Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с подъемными механизмами (машинами) по соответствующим видам деятельности, выданное в установленном эксплуатирующей организации порядке; наличие II группы по электробезопасности |
| Другие характеристики | – |

5.5 Обобщенная трудовая функция

05 «Изготовление изделий больших габаритов сложной конфигурации из цветных металлов и сплавов различными способами литья в песчаные, оболочковые, металлические и комбинированные формы»

| Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению работника | 1) Профессиональная подготовка / переподготовка рабочих (служащих) 2) Повышение квалификации рабочих (служащих) 3) Профессионально-техническое образование |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы |  |

5.5.1 Трудовая функция

05.01 «Изготавливает способом литья изделия больших габаритов сложной конфигурации из цветных металлов и сплавов с полируемыми поверхностями и изделий, идущих под декоративное покрытие»

| Требования к образованию и обучению работника | 1) Профессиональная подготовка / переподготовка рабочих (служащих) 2) Повышение квалификации рабочих (служащих) 3) Профессионально-техническое образование по соответствующей специальности |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы |  |

| ТД | ТД_1. Производит изготовление литых изделий больших габаритов, сложной конфигурации ТД_2. Обеспечивает посредством выполнения технологического цикла требуемое качество изделий с полируемыми поверхностями и (или) идущих под декоративное покрытие ТД_3. Изготавливает изделия в пресс-формах с гидравлическими приводами при ручном управлении на машинах для литья под давлением различных конструкций |
| --- | --- |
| Требования к знаниям | Конструкцию различных типов машин для литья под давлением; способы улучшения отливок при работе на пресс-формах с гидравлическими приводами; физико-химические свойства цветных металлов и сплавов; требования по охране труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности |
| Требования к умениям | Изготавливать способом литья изделия больших габаритов сложной конфигурации из цветных металлов и сплавов с полируемыми поверхностями и изделий, идущих под декоративное покрытие; изготавливать изделия в пресс-формах с гидравлическими приводами при ручном управлении на машинах для литья под давлением различных конструкций; применять безопасные приемы и методы работы |
| Специальные условия допуска к работе | Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с подъемными механизмами (машинами) по соответствующим видам деятельности, выданное в установленном эксплуатирующей организации порядке; наличие II группы по электробезопасности; |
| Другие характеристики | – |

5.5.2 Трудовая функция

05.02 «Изготавливает изделия различными способами литья в песчаные, оболочковые, металлические и комбинированные формы»

| Требования к образованию и обучению работника | 1) Профессиональная подготовка / переподготовка рабочих (служащих) 2) Повышение квалификации рабочих (служащих) 3) Профессионально-техническое образование |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы |  |

| ТД | ТД_1. Изготавливает разовые песчаные формы и стержни различными способами отверждения ТД_2. Собирает сложные формы под заливку с проверкой размерной точности форм различными способами ТД_3. Готовит лигатуры и модификаторы вручную, плавит цветные металлы и лигатуры, ведет процесс легирования, модифицирования ТД_4. Рафинирует цветные металлы и сплавы инертными газами ТД_5. Обрабатывает сплавы в автоклавах ТД_6. Заливает формы с применением фильтров ТД_7. Доводит изделия до требуемого внешнего вида |
| --- | --- |
| Требования к знаниям | Состав и свойства смесей, связующих, катализаторов, в том числе газообразных, и других материалов, применяемых для изготовления форм; способы изготовления форм; правила обслуживания и принцип работы оборудования для приготовления смесей, изготовления форм и стержней; устройство плавильных агрегатов, способы плавки и заливки металлов; способы защиты жидкого металла от воздействия окружающей среды; состав и свойства многокомпонентных модификаторов, способов их введения в жидкий металл; способы приготовления различных лигатур, модификаторов и флюсов, применяемых при производстве сложных отливок; требования по охране труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности |
| Требования к умениям | Изготавливать изделия различными способами литья в песчаные, оболочковые, металлические и комбинированные формы; изготавливать разовые песчаные формы и стержни различными способами отверждения; собирать сложные формы под заливку с проверкой размерной точности форм различными способами; готовить лигатуры и модификаторы вручную, плавить цветные металлы и лигатуры, вести процесс легирования, модифицирования; рафинировать цветные металлы и сплавы инертными газами; обрабатывать сплавы в автоклавах; заливать формы с применением фильтров; выбивать отливки вручную и на вибрационных установках; обрубать и зачищать на наждачных станках и при помощи специальных приспособлений; доводить изделия до требуемого внешнего вида; применять безопасные приемы и методы работы |
| Специальные условия допуска к работе | Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с подъемными механизмами (машинами) по соответствующим видам деятельности, выданное в установленном эксплуатирующей организации порядке; наличие II группы по электробезопасности |
| Другие характеристики | – |

Дополнительные сведения: